科技成果推介表

| 成果名称 | 铝合金低压铸造系统用钛酸铝陶瓷浇铸口衬套的研发（2015年） |
| --- | --- |
| 成果简介 该项目已取得以下成果：（1）钛酸铝陶瓷在700~1100℃之间容易分解，通过研发工作，完成稳定剂的来源，配方，添加混合方法，钛酸铝粉体的合成工艺研发； （2）钛酸铝陶瓷的造粒工艺参数优化；合适的粘结剂、加水量、造粒设备及造粒时间，使得过18目筛后，烘干的造粒料松装密度达到2000（g/dm3）； （3）钛酸铝陶瓷的成型工艺参数优化；选择合理的成型设备，成型压力，成型时间，及合理的成型模具方案，使得钛酸铝制品成型后干燥素坯的体积密度达到2.6（g/dm3）； （4）钛酸铝陶瓷的素坯的烘干及烧结工艺参数优化；制定合理的烘干及烧结温度工艺曲线、装炉方案等，使得烧结后钛酸铝制品不开裂、变形，直径等关键尺寸精度在±0.2mm以内，产品抗弯强度达到30MPa； （5）钛酸铝陶瓷烧结体的机加工工艺；选择合适的磨床、砂轮型号、转速、进给量等参数，使磨削加工后钛酸铝制品表面肉眼看不到微裂纹；钛酸铝成品经过1100℃水冷3次热震试验不炸裂。 |
| 联 系 人： 智晓旻 | 电话：0517-83559162 13905239208 |
| 联系地址：江苏省淮安市枚乘东路1号 | 邮编：邮编：223003 |
| 电子邮箱：zxmtm@hyit.edu.cn |